Ještě několik poznámek k montáži prostupek:

Distanční prostupky FRANK nalézají uplatnění v konstrukcích z vodostavebného betonu, což znamená, že v první řadě musí splňovat požadavky na vodonepropustnost. Montáž distančních prostupek se provede dle zásad uvedených na 1. straně a před betonáží se dobře navlhčí. Při betonáži se musí dbát na jejich dokonalé obalení betonovou směsí

a její důkladné zhutnění.

Pracovní návod pro zazátkování distančních prostupek zabudovaných ve vodostavebném

betonu pomocí dvousložkového bezrozpouštědlového lepidla REPOXAL:

Po odbednění a minimálně po 5 dnech tvrdnutí betonu může být provedeno jejich vodotěsné zazátkování. Při chladném počasí se tato doba přiměřeně prodlouží. Dle následujícího popisu musí být zazátkovány všechny prostupky ve stěnách přicházejících do styku s vodou. Jedná se například o stěny vodojemů, čistírenských nádrží, plaveckých bazénů, sklepů a o nadzemní a podzemní stěny z tzv.  pohledového betonu.

POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ (zátkování):

- Vnitřní povrch prostupky musí být očištěn vhodným nástrojem (kruhový kartáč, vrták a pod.) od cement. mléka.

- K lepení používajte pouze 2-složkové lepidlo „Bezrozpouštědlový REPOXAL“, případně REPOXAL 41010.

- Při zátkování se postupuje následujícím způsobem:

Nejprve uzavřeme všechny prostupky vždy dvěma zátkami z návodní strany stěny. Povrch první zátky smočíme

důkladně v lepidle (za současného otáčení). Tuto zátku pak vložíme a zatlačíme do prostupky do hloubky ca 1 cm.

Pak stejným způsobem smočenou druhou zátku zarazíme celou do prostupky, čímž zatlačíme první  zátku hlouběji

a dojde k vytlačení lepidla z prostoru mezi zátkami do obvodu a k utěsnění spoje. Přebytečné lepidlo setřeme. Po

několika hodinách tuhnutí  pak zazátkujeme i druhou stranu prostupky. Bez této pracovní přestávky by mohl

stlačený vzduch vytlačit zátky na první (tj. návodní) straně ven.

- Nelze-li pro zateklé zbytky cementového mléka zasunout zátku, můžeme průchodnost prostupky obnovit odvrtáním vidiovým vrtákem odpovídajícího průměru.

- Před případnou tlakovou zkouškou uzavřeme prostupky 2 zátkami pouze z návodní strany. Lepidlo se musí nechat vytvrdit minimálně 4 dny a teprve potom se může nádrž, jímka nebo sklep zatížit tlakovou vodou. Ihned po tlakové zkoušce se prostupky uzavřou i z protilehlých konců tak, jak je popsáno v bodu 3.

- Nedoporučujeme provádět lepení při teplotách pod 50 C, neboť se při těchto nízkých teplotách zastavuje chemická reakce vytvrzování lepidla.

- Dodržujte pokyny uvedené v návodu na použití lepidla.

- Tuto důležitou práci svěřujte jen zodpovědným pracovníkům, neboť na ní závisí kvalita celého díla.

- S použitím tohoto postupu bylo postaveno mnoho podzemních staveb, základů, vodních nádrží a vodojemů, jímek, čistíren atd. Budete-li mít zájem, rádi vás s nimi seznámíme.

- Je k disposici protokol o zkoušce, vydaný Hygienickým institutem v Gelsenkirchenu dne 24.9.1997.

- Utěsnění zátkami z vláknobetonu je odolné proti požáru - stejně jako okolní  monolitický beton.

- Zvukotěsnosti uzavřených prostupek dosáhneme použitím 2 nebo více zátek z vláknobetonu, jejichž celková délka odpovídá 4/5 délky prostupky.

# Text boxes

Distanční prostupky (rozpěrky) z vláknobetonu.