BEZROZPOUŠTĚDLOVÝ REPOXAL

vodonepropustné uzavření otvorů po spínacích místech bednění

BEZROZPOUŠTĚDLOVÝ REPOXAL

vodonepropustné uzavření otvorů po spínacích místech bednění

Návod na použití :

Dvousložkové utěsňující lepidlo : BEZROZPOUŠTĚDLOVÝ REPOXAL

Tato pryskyřičná směs se sestává ze dvou složek. a to vlastního bezrozpouštědlového lepidla REPOXAL  a tvrdidla k tomuto lepidlu REPOXAL.

Lepidlo účinkuje pouze ve směsi s tvrdidlem. Promísení směsi provádí uživatel přímo na pracovišti

a to v čisté, nekorodující a suché nádobě.

Poměr směsi je 86 váhových dílů lepidla REPOXAL (bezrozpoušt.) ku 14 váhovým dílům tvrdidla (bezrozp.). V balení je jedna velká plechovku s lepidlem a jedna malá plechovka tvrdidla (celkem 1kg).

Obě složky se slijí a důkladně promíchají. Dokonalé promísení je bezpodmínečně nutné k řádnému vytvrzení lepidla. Vyvarujte se zvětšování množství tvrdidla. Dobře promísené dvousložkové lepidlo REPOXAL ve směsi dle předepsaného poměru (daného poměrem objemů plechovek) je vynikají- cím lepidlem pro distanční prostupky z vláknobetonu. Vzhledem k minimálnímu obsahu rozpouště-

del (těkavých látek) je tento nový REPOXAL po zdravotní stránce bezpečnější.

UPOZORNĚNÍ: Dvousložkové lepidlo REPOXAL (bezrozp.) ve směsi s tvrdidlem (bezrozp.) má při teplotě 200 C dobu zpracovatelnosti pouze 4 hodiny. To znamená, že si připravíme pouze tolik směsi, kolik jsme schopni zpracovat do 4 hodin.

DOBA TVRDNUTÍ: při teplotě 200 C je lepidlo po 48 hodinách částečně a po 96 hodinách zcela vytvrzeno. Lepení v žádném případě neprovádějte při teplotách nižších než +50 C, neboť za těchto teplot se chemická reakce tvrdnutí prakticky zastaví a k vytvrzení nedojde.

Směsi lepidla REPOXALu s tvrdidlem jsou fyziologicky nezávadné. Ruce je možné očistit lihem, nebo ředidlem.

Lepidlo REPOXAL má po vytvrzení následující vlastnosti:

n	vynikající adhezi a pevnost spoje s vláknobetonem.

n	vysokou odolnost proti nárazům, otěru a mechanickému namáhání vůbec.

n	vynikající odolnost proti působení vody a počasí (včetně tropického).

Uváděné údaje vycházejí z předpokladu teploty prostředí 200 C. Doba zpracovatelnosti a tvrdnutí se při vyšších teplotách zkracuje a při nižších teplotách prodlužuje.

Zařízení pro pitnou vodu:

Zkušební protokol Hygienického institutu z Gelsenkirchenu  dokladuje vhodnost použití nového dvousložkového bezrozpouštědlového lepidla REPOXAL pro výstavbu zařízení pro pitnou vodu.

Odolnost lepidla nového (bezrozpouštědlového) REPOXALu vůči účinkům různých látek:

Dle tabulky uvedené v technickém přehledovém listu odolnost odpovídá (je částečně i lepší) původ-nímu lepidlu REPOXAL. I nové bezrozpouštědlové lepidlo REPOXAL  je odolné účinkům pitné vody, mořské vody, odpadních vod, ionizovaných a chlorovaných vod v bazénech, jakož

i účinkům dalších látek.